Chemical analysis done by XRF:

| Test | Units | CKD |
| --- | --- | --- |
| Chemical analysis XRF | - |  |
| SiO2 | % | 14.74 |
| Al2O3 | % | 4.38 |
| Fe2O3 | % | 2.13 |
| CaO | % | 51.59 |
| MgO | % | 0.46 |
| SO3 | % | 6.09 |
| Na2O | % | 0.41 |
| K2O | % | 6.17 |
| TiO2 | % | 0.27 |
| P2O5 | % | 0.17 |
| Mn2O3 | % | 0.00 |
| LOI 950 C | % | 8.55 |
| SUM | % | 99.55 |
| Minor compounds | Units | CKD |
| Cl | % | 4.531 |
| Co2O4 | % | ND |
| SrO | % | 0.071 |

Mineralogical analysis by XRD:

|  | Mineral name | Chemical Formula | Units | CKD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hartrurite C3S | Ca3SiO5 | % | 8.6 |
| 2 | Larnite C2S | Ca2SiO4 | % | 14.0 |
| 3 | C3A cubic | Ca3Al2O6 | % | 0.4 |
| 4 | Brownmillerite C4AF | Ca2(Al,Fe)2O5 | % | 4.7 |
| 5 | Quartz | SiO2 | % | 6.4 |
| 6 | Lime | CaO | % | 7.7 |
| 7 | Portlandite | Ca(OH)2 | % | 2.9 |
| 8 | Calcite | CaCO3 | % | 29.9 |
| 9 | Arcanite | K2SO4 | % | 1.0 |
| 10 | Syngenite | K2Ca(SO4)2. H2O | % | 4.9 |
| 11 | Anhydrite | CaSO4 | % | 4.2 |
| 12 | Gypsum | CaSO4.2H2O | % | 1.6 |
| 13 | Ghelenite | Ca2Al2SiO7 | % | 2.5 |
| 14 | Halite | NaCl | % | 1.3 |
| 15 | Sylvine | KCl | % | 7.4 |
| 16 | Hydrocalumite | Ca2Al(OH)6[Cl1-x(OH)x]•3(H2O) | % | 0.9 |
| 17 | Akermanite | Ca2Mg(Si2O7) | % | 1.6 |
|  |  | Summatory |  | 100.0 |